## Slide 1
Estudio de la estructura superficial para la revalorización electroquímica de la biomasa
Doctorado en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, dirigido por Enrique Herrero Rodríguez y Rosa María Arán Ais
Lorena Chico Mesa
Plan de Investigación

## Slide 2
Antecedentes y estado actual del tema
Metodología, hipótesis y planificación temporal
Resultados preliminares
  3.1. Oxidación del hidroximetilfurfural
  3.2. Oxidación del furfural
  3.3. Reducción del hidroximetilfurfural
Impacto esperado
Índice

## Slide 3
Antecedentes y estado actual del tema
Los furanos se obtienen a partir de la lignocelulosa, el tipo más común de biomasa.
Las moléculas basadas en carbono que forman parte de la biomasa pueden transformarse en productos de valor añadido mediante reacciones electroquímicas.
1
Residuos de biomasa
Energía renovable
Deconstrucción en una biorrefinería
Lignocelulosa
Lignina
Hemicelulosa
Celulosa
…
Furanos
Reactor electroquímico
Productos de valor añadido

## Slide 4
Antecedentes y estado actual del tema
Furfural (FF)
5-hydroxymethylfurfural (HMF)
Furoic acid
Intermedio en la industria farmacéutica y precursor del FDCA
+ H2O
- 2 H+
- 2 e-
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid (HMFCA)
5-formylfuran carboxylic acid (FFCA)
2,5-furan dicarboxylic acid (FDCA)
Precursor del PEF
+ 2 OH-
- 3/2 H2O
- 2 e-
+ 2 OH-
- 3/2 H2O
- 2 e-
+ 2 OH-
- H2O
- 2 e-
[1]
[2]
2
[1] Parpot, P., Bettencourt, A. P., Chamoulaud, G., Kokoh, K. B., Belgsir, E. M. Electrochemical investigations of the oxidation-reduction of furfural in aqueus medium. Application to electrosynthesis. Electrochimica Acta. 2004. 49, 397-403.
[2] Delparish, A., Uslu, A., Cao, Y., de Groot, T., van der Schaaf, J., Noël, T., D’Angelo, M. F. N. Boosting the valorization of biomass and green electrons to chemical building blocks: A study on the kinetics and mass transfer during the electrochemical conversion of HMF to FDCA in a microreactor. Chemical Engineering Journal. 2022. 438, 135393.

## Slide 5
Antecedentes y estado actual del tema
HMF
5-methylfurfural (5-MF)
+ 2 H+
- H2O
[3, 4]
3
[3] Kwon, Y., Schouten, K. J. P., van der Waal, J. C., de Jong, E., Koper, M. T. M. Electrocatalytic conversion of furanic compounds. ACS Catal. 2016. 6(10), 6704-6717.
[4] Kwon, Y., de Jong, E., Raoufmoghaddam, S., Koper, M. T. M. Electrocatalytic Hydrogenation of 5-Hydroxymethylfurfural in the Absence and Presence of Glucose. ChemSusChem. 2013. 6, 1659-1667.
+ 2 e-
2,5-dihydroxymethylfuran (DHMF)
Precursor de polímeros
+ 2 H+
+ 2 e-
2,5-hexadienone (HD)
+ 4 H+
+ 4 e-
5-methylfurfuryl alcohol (MFA)
+ 2 H+
+ 2 e-
+ 2 H+
+ 2 e-
2,5-dimethylfuran (DMF)
- H2O
2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran (DMDHF)
+ 2 H+
+ 2 e-
+ 2 H+
+ 2 e-
2,5-dimethyltetrahydrofuran (DMTHF)

## Slide 6
Antecedentes y estado actual del tema
FF
+ 2 H+
- H2O
[3]
4
[3] Kwon, Y., Schouten, K. J. P., van der Waal, J. C., de Jong, E., Koper, M. T. M. Electrocatalytic conversion of furanic compounds. ACS Catal. 2016. 6(10), 6704-6717.
+ 2 e-
+ 4 H+
+ 4 e-
Furfuryl alcohol (FAL)
Se utiliza para fabricar resinas, cementos o adhesivos, por ejemplo
+ 4 H+
+ 4 e-
Tetrahydro-furfuryl alcohol (THFA)
+ 4 H+
+ 4 e-
+ 2 H+
+ 2 e-
- H2O
2-methylfuran (2-MF)
Tetrahydro-methylfuran (THMF)
+ 2 H+
+ 2 e-
- H2O

## Slide 7
Metodología, hipótesis y planificación temporal
Voltametría cíclica
Cronoamperometría
Caracterización electroquímica
HPLC
Espectroscopía IR
Otras técnicas
5
Hipótesis
Mediante el estudio fundamental de las reacciones de electrooxidación del HMF y el FF sobre electrodos monocristalinos de oro y su electrorreducción sobre electrodos monocristalinos de cobre, se puede mejorar la comprensión de los mecanismos electroquímicos subyacentes.

## Slide 8
Metodología, hipótesis y planificación temporal
Usar electrodos de oro y cobre bien definidos para estudiar la oxidación y la reducción, respectivamente, del HMF y el FF.
Objetivos de este estudio
Evaluar el efecto del pH.
Transferencia de los resultados obtenidos a sistemas más prácticos mediante la síntesis de nanopartículas de Au con forma y la evaluación de su actividad electrocatalítica para la oxidación de HMF y FF.
6
Caracterizar dichas reacciones mediante HPLC y espectroscopía IR.
Desarrollar un sistema de electrólisis acoplada donde el HMF y el FF se oxiden en el anolito y se reduzcan en el catolito.

## Slide 9
Metodología, hipótesis y planificación temporal
7
Actividad | Semestre |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Búsqueda bibliográfica |  |  |  |  |  | 
Oxidación sobre oro |  |  |  |  |  | 
Evaluar el efecto del pH |  |  |  |  |  | 
Reducción sobre cobre |  |  |  |  |  | 
HPLC e IR |  |  |  |  |  | 
Celda en H |  |  |  |  |  | 
Nanopartículas |  |  |  |  |  | 
Redacción tesis |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Resultados preliminares
Oxidación del HMF
Electrolyte composition | pH
NaOH 0.1 M | 13
NaOH 0.01 M + NaClO4 0.09 M | 12.30
NaOH 0.001 M + NaClO4 0.099 M | 11.20
NaH2PO4 0.0086 M + Na2HPO4 0.03 M | 7.40
8

## Slide 11
Resultados preliminares
Oxidación del HMF
Electrolyte composition | pH
NaOH 0.1 M | 13
NaOH 0.01 M + NaClO4 0.09 M | 12.30
NaOH 0.001 M + NaClO4 0.099 M | 11.20
NaH2PO4 0.0086 M + Na2HPO4 0.03 M | 7.40
9

## Slide 12
Resultados preliminares
Oxidación del HMF
Electrolyte composition | pH
NaOH 0.1 M | 13
NaOH 0.01 M + NaClO4 0.09 M | 12.30
NaOH 0.001 M + NaClO4 0.099 M | 11.20
NaH2PO4 0.0086 M + Na2HPO4 0.03 M | 7.40
10

## Slide 13
Resultados preliminares
Oxidación del HMF
Electrolyte composition | pH
NaOH 0.1 M | 13
NaOH 0.01 M + NaClO4 0.09 M | 12.30
NaOH 0.001 M + NaClO4 0.099 M | 11.20
NaH2PO4 0.0086 M + Na2HPO4 0.03 M | 7.40
11

## Slide 14
Resultados preliminares
Oxidación del HMF a pH 13
12

## Slide 15
Resultados preliminares
Oxidación del HMF a pH 12
13

## Slide 16
Resultados preliminares
Oxidación del HMF a pH 11
14

## Slide 17
Resultados preliminares
Oxidación del HMF a pH 7.46
15

## Slide 18
Resultados preliminares
Oxidación del furfural
16

## Slide 19
Impacto esperado
Al profundizar en la comprensión de la cinética y los mecanismos de estas reacciones, se espera contribuir al diseño de catalizadores más eficientes y selectivos.
Por otro lado, se facilitaría la optimización de los procesos electroquímicos y, en consecuencia, se mejoraría la eficiencia energética, reduciendo los costes asociados a la producción de compuestos derivados de la biomasa.
El estudio de las superficies de los electrodos monocristalinos de oro y cobre en esta tesis también puede ser beneficioso para la investigación de otros materiales electroactivos. Al comprender cómo las propiedades superficiales de estos metales afectan la actividad electroquímica de los compuestos en estudio, se puede obtener información valiosa sobre cómo mejorar el rendimiento de otros materiales en aplicaciones electroquímicas similares.
21

## Slide 20
Estudio de la estructura superficial para la revalorización de la biomasa
Doctorado en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, dirigido por Enrique Herrero Rodríguez y Rosa María Arán Ais
Lorena Chico Mesa
Plan de Investigación